[image: image1.png]


 


Descriptivo ALB5 GLASS
Sistema de barandilla minimalista ALB5 GLASS de ALUCANSA, con posibilidad de instalación contra o sobre forjado. Extruido en aleación 6XXX.

Sobre forjado con perfil U (B570). Con fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X100). Una unidad cada 20 cm. 

Sobre forjado con perfil L (B571) y tapa (B572). Con fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X100). Una unidad cada 25 cm.

Contra forjado con perfil U (B573) y tapa (B574). Con fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X100). Una unidad cada 20 cm. 
Se recomienda distancia de fijación al canto mayor a 60 mm. 

Posibilidad de fijaciones inoxidables A4
Prestaciones:
· Con vidrio 6+6.2: 0.8 kN de carga soportada. Cumplimiento en zonas: A1, A1, B, C1, C2, D1, D2, G1 y G2. Clasificación B2B a impacto.

· Con vidrio 8+8.2: 1,6 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. Cumplimiento en zonas: A1, A1, B, C1, C2, D1, D2, G1, G2, C3, C4, E y F.
· Con vidrio 10+10.2: 3 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE y cumplimiento en todas las zonas definidas en el propio documento básico CTE.

Ensayos ENAC de referencia en muestra de 2,00 x 1,10 m realizados con: 

· Placa base de hormigón C20/25. Butirales de polivinilo de 0,38 mm. 

· Vidrios laminados ALUCANSA AGLASS. 

· Ensayos de impacto según UNE EN 12600:2003. 

· Posibilidad de fresado estructuralmente acreditado para desagües.

Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 


[image: image1.png]