[image: image1.png]


 


Descriptivo ALB5 VIDRIOS/BARROTES
Sistema de barandilla ALB5 de ALUCANSA, con posibilidades diversas de configuración y de anclaje tanto a pared como a suelo. Extruido en aleación 6XXX.
Barandilla de vidrio o barrotes hasta pasamano.
Estéticas de barrotes: Romboide, trapezoidal, oval, o cuadrado.
Estéticas de pasamano: Elíptico de 86 mm de ancho, redondo de 66 mm de diámetro, rectangular de bordes curvos de 60x40 mm.
Fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X120). 2 unidades por pilar. Posibilidad de fijaciones inoxidables A4.

Prestaciones:
1,6 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE.
Cumplimiento en zonas: A1, A1, B, C1, C2, D1, D2, G1, G2, C3, C4, E y F.

Todas las configuraciones han sido ensayadas según el Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación, en su apartado 3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios. 

Ensayos ENAC de referencia en muestra de 1,1 m de alto con las siguientes características:

Placa base de hormigón C20/25.

Distante entre pilares de 1,2 m en la versión de barrotes y de 1,1 m en la de vidrio.

Vidrio de ensayo laminado ALUCANSA AGLASS 4+4.2. Butirales de polivinilo de 0,38 mm.  

Distancia entre barrotes máxima de 10 cm. Sin aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro según CTE SUA.

Consultar resto de especificaciones.

Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 


[image: image1.png]