[image: image1.png]


 


Descriptivo AL13
Contraventana abisagrada lamas fijas u orientables
Suministro y colocación de contraventana AL13 de ALUCANSA, abisagrada ventana o balconera, lamas fijas u orientables de aluminio extruido en aleación 6XXX.
El marco tiene una profundidad de 40 mm y espesor medio de la pared de aluminio es de 1.4 mm. 
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Resistencia térmica de la contraventana y de la cámara ∆R=0.08 m²K/W

Uw=2,2 W/m²K – Uws=1,87 W/m²K

Uw=2,4 W/m²K – Uws=2,01 W/m²K

Uw=2,6 W/m²K – Uws=2,15 W/m²K

Uw=2,8 W/m²K – Uws=2,29 W/m²K

Uw=3,0 W/m²K – Uws=2,42 W/m²K

Uw=3,2 W/m²K – Uws=2,55 W/m²K
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 
· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras
*Uw transmitancia de la ventana. Uws transmitancia de conjunto ventana/contraventana. Cálculos realizados según UNE-EN ISO 10077-1.
*Más información en www.alucansa.com

[image: image1.png]