[image: image1.png]


 


Descriptivo AL30
Sistema de fachada ligera AL30 de ALUCANSA, con estructura portante formada por montantes verticales y travesaños horizontales. Por medio de tapas presoras y estética de fachada con tapas horizontales y verticales. Extruido en aleación 6XXX.
- Frente de montante y travesaño de 60 mm.

- Posibilidad de montantes de 148 y 231 mm de profundidad. 

- Posibilidad de distintas tapas, planas o curvas de 58 mm.
Prestaciones:
Permeabilidad al aire: 

CLASE AE 

(UNE-EN 12152)

Estanqueidad al agua: 
CLASE RE1500 

(UNE-EN 12154)
Resistencia al viento: 

CLASE APTO 

(UNE-EN 13116)
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

*Según: - Eurocódigo 9 EN 1999-1-1: 2007 - CTE DB-AE: “Acciones en la Edificacion” - EN-13116 

*Los valores acústicos y térmicos del sistema -función no solo del “marco” sino también del vidrio elegido- están disponibles en las fichas técnicas de cada sistema en alucansa.com 


[image: image1.png]