[image: image1.png]


 


Descriptivo LAMA CH
Celosía de lamas fijas CH de ALUCANSA de aluminio extruido en aleación 6XXX, constituida por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, o 40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm, lamas fijas horizontales o verticales, de dimensiones: longitud:175 mm, espesor 1,6 mm, ancho: 26 mm, con distancia máxima entre apoyos: 3 m
Prestaciones:


Resistencia a la carga de viento:
CLASE 6 (máxima)

(UNE-EN 13659) 
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

+Ensayos ENAC realizado en muestra de referencia de 2,595 x 0,89 m
*Más información en www.alucansa.com

[image: image1.png]