[image: image1.png]


 


Descriptivo LAMA TUBULAR ALUCANSA
Celosía de lamas fijas tubulares de 60 x 12 mm ALUCANSA, de aluminio extruido en aleación 6XXX, constituida por estructura portante compuesta por tubos de 40 x 40 mm y soportes solapados para clipado de 200 mm, con distancia máxima entre apoyos verticales de 1,4 m.
Prestaciones:

Resistencia a la carga del viento. Requisitos de prestaciones, incluida la de seguridad: 
(UNE-EN 1932 y UNE -EN 13561) CLASE 6
CLASE 6 
 
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 
+Ensayos ENAC realizado en muestra de referencia de 1,4 x 2,4 m
*Más información en www.alucansa.com

[image: image1.png]