[image: image1.png]


 


Descriptivo AL52
Sistema de puerta coplanaria, de una o dos hojas, con o sin fijos, de 52 mm ancho de marco y hoja, para locales comerciales y edificios, para uso frecuente e intensivo, con alto grado de resistencia.
Suministro y colocación de puerta AL52 de ALUCANSA, de aluminio extruido, en aleación 6XXX.
Marco y hoja con 52 mm de ancho. 

Espesor medio de la pared de aluminio de 1,8 mm
Bisagras superpuestas de dos y tres palas de alta resistencia capaces de soportar hasta 180 kg por hoja. Máximo hueco para acristalamiento de 38 mm

Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

www.alucansa.com 

[image: image1.png]