[image: image1.png]


 


Descriptivo AL29

Ventana, puerta y balconera abisagrada 
Suministro y colocación de ventana, puerta o balconera abisagrada AL29 de ALUCANSA de aluminio extruido en aleación 6XXX.
El marco tiene una profundidad de 40 mm y la hoja de 47 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,3 mm. Estanquidad por juntas de EPDM.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire: 

CLASE 4 
(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua: 
CLASE 9A 
(UNE-EN 12208)
Resistencia al viento: 

CLASE C5 
(UNE-EN 12211)
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

*Ensayos ENAC de referencia: ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas.

*Los valores acústicos y térmicos del sistema -función no solo del “marco” sino también del vidrio elegido- están disponibles en las fichas técnicas de cada sistema en alucansa.com 


[image: image1.png]