[image: image1.png]


 


Descriptivo AL27
Ventana corredera 

Suministro y colocación de ventana y balconera corredera AL27 de ALUCANSA de aluminio extruido en aleación 6XXX, con un espesor medio de la pared de aluminio es de 1,3mm. Marcos con secciones de 60 mm en superior e inferior y 64 mm en laterales. 

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire: 

CLASE 3 

(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua:

CLASE 6A 

(UNE-EN 12208)
Resistencia al viento: 

CLASE C3 

(UNE-EN 12210)
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

*Ensayos ENAC de referencia: ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas.
*Los valores acústicos y térmicos del sistema -función no solo del “marco” sino también del vidrio elegido- están disponibles en las fichas técnicas de cada sistema en alucansa.com 

[image: image1.png]