[image: image1.png]


 


Descriptivo AL20
Ventana, puerta y balconera abisagrada plegable 
Suministro y colocación de ventana, puerta o balconera abisagrada AL20 de ALUCANSA plegable de aluminio extruido en aleación 6XXX.

El marco tiene una profundidad de 62.5 mm y espesor medio de la pared de aluminio es de 2,3mm. Estanquidad por juntas de EPDM. Apertura interior o exterior con número impar de hojas, hasta 13 desde un lado o 7+7.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire: 

CLASE 6 
(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua: 
CLASE 6A 
(UNE-EN 12208)
Resistencia al viento: 

CLASE C2
(UNE-EN 12211)
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

* Ensayos ENAC de referencia: ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas.

*Los valores acústicos y térmicos del sistema -función no solo del “marco” sino también del vidrio elegido- están disponibles en las fichas técnicas de cada sistema en www.alucansa.com

[image: image1.png]