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Descriptivo ALB5 GLASS BALCÓN FRANCÉS (BF) 
Sistema de barandilla ALB5 GLASS BALCÓN FRANCÉS (BF), para anclaje vertical a marco de ventana. Extruido en aleación 6XXX.

Perfil (B578) anclado verticalmente a marco de ventana. Tornillos de fijación al marco, ocultos por tapa 6773R cada 10 cm. Gomas de remate a ambos lados del vidrio.
Prestaciones:
· Con vidrio 6+6.2 de hasta 1.1m de ancho: 3 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. 
· Con vidrio 10.10.2 de hasta 1.7m de ancho: 3 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. 
Ensayos ENAC de referencia en marcos de 1,7 x 2,1 m y 1,1 x 2,1m con:
· Altura del vidrio desde el suelo de 1,1 m. Espacio máximo entre vidrio y suelo de 0,1 
· Butirales de polivinilo de 0,38 mm. 

· Vidrios laminados ALUCANSA AGLASS. 
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 
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