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Descriptivo ALB5 GLASS MURETE (MU)
Sistema de barandilla minimalista ALB5 GLASS MURETE (MU) de ALUCANSA, para instalación sobre murete forjado y altura de vidrio menor a 0,9 metros. Extruido en aleación 6XXX.

Sobre murete forjado con perfil U (B577). Fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X100). 1 unidad cada 20 cm. Segmentos de calzos y cuñas rígidos cada 20 cm. Gomas de remate a ambos lados del vidrio.
Prestaciones:
· Con vidrio 6+6.2: 0.8 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. Altura del vidrio sobre el murete de 90 cm
Ensayos ENAC de referencia en muestra de 1,00 x 0.9 m realizados con: 

· Placa base de hormigón C20/25. Butirales de polivinilo de 0,38 mm. 

· Vidrios laminados ALUCANSA AGLASS. 

· Ensayos de impacto según UNE EN 12600:2003. 

· Se recomienda distancia de fijación al canto mayor a 60 mm.
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 
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