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Descriptivo ALB5 GLASS RÍGIDA (RI)
Sistema de barandilla minimalista ALB5 GLASS RÍGIDA (RI) de ALUCANSA, con posibilidad de instalación contra o sobre forjado. Extruido en aleación 6XXX.

Mismo perfil para los dos tipos de anclaje, variando el mecanizado, frontal o inferior.

Sobre forjado con perfil U (B575). Fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X100). 1 unidad cada 20 cm. Segmentos de calzos y cuñas rígidos cada 20 cm. Gomas de remate a ambos lados del vidrio. Posibilidad de instalación de luz LED bajo calzo L rígido (RI) especialmente diseñado para ello
Contra forjado con perfil U (B575) + tapa (B576). Fijación de alto rendimiento y atornillado directo en hormigón (M10X100). 1 unidad cada 20 cm. Segmentos de calzos y cuñas rígidos cada 20 cm. Gomas de remate a ambos lados del vidrio. Posibilidad de instalación de luz LED bajo calzo L rígido (RI) especialmente diseñado para ello
Prestaciones:
· Con vidrio 6+6.2: 0.8 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. Para anclaje sobre forjado. Categorías de uso: A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2
· Con vidrio 8+8.2: 1,6 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. Para anclaje sobre forjado y contra forjado. Categorías de uso: A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2

· Con vidrio 10+10.2: 1,6 kN de carga soportada en ensayo CTE SE AE. Para anclaje sobre forjado y contra forjado. Categorías de uso: A1-A2-B-C1-C2-C3-C4-D1-D2-G1-G2-E-F
Ensayos ENAC de referencia en muestra de 1,00 x 1,10 m realizados con: 

· Placa base de hormigón C20/25. Butirales de polivinilo de 0,38 mm. 

· Vidrios laminados ALUCANSA AGLASS. 

· Ensayos de impacto según UNE EN 12600:2003. 

· Posibilidad de fresado estructuralmente acreditado para desagües.

Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 
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